<Note:

Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet af Phønix Tag Materialer. Bygningsdelsbeskrivelsen forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige inden for bygningsdelsbeskrivelsens fagområder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af bygningsdelsbeskrivelsen for deres sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker helt på brugernes eget ansvar på samme måde som individuelt udarbejdede løsninger. Fagfolk der har deltaget i udarbejdelsen af bygningsdels-beskrivelsen, kan ikke gøres ansvarlig for anvendelsen af denne i praksis.>

<CCS kode eller anden identifikation>

 **Tagdækning, listedækning, SBS-bitumen**

**4.1 Orientering**

Basisbeskrivelse – Tagdækning er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse gæld-ende for arbejdet.

**4.2 Omfang**

* 2 lags tagpapdækning, min. taghældning 1:10.
* Alu-inddækninger, alternativ sort lakeret aluminium ved tagkanter, vindskede, fodblik.
* Tagpapinddækning ved ovenlys/skorsten.
* Hætter for ventilationskanaler og faldstammeudluftninger.

**Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**

**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde**

**Følgende leveres og monteres under andet arbejde**

* Tagrender, rendejern og nedløb monteres under andet arbejde.

**4.3 Lokalisering**

**4.4 Tegningshenvisning**Der henvises til tegningsliste.

**4.5 Koordinering**

**4.6 Tilstødende bygningsdele**Der skal udføres tilslutninger til forudgående bygningsdele.

F.eks.:

* Ovenlys
* Faldstammer
* Ventilationskanaler

 **Forudgående bygningsdele / arbejder**Underlag for tagdækning i form af <XXX> og i henhold til leverandørens anvisning.

 **Efterfølgende bygningsdele / arbejder**

**4.7 Projektering**

**4.8 Undersøgelser**

**4.9 Materialer og produkter**

Tagmembranerne skal opfylde nedenstående specifikation og være mærket i henhold til EN 13707. Desuden skal den samlede opbygning af overmembran, undermembran og det aktuelle bærende underlag, opfylde kravene til brand-modstand klassificeret som Euroklasse Broof(t2) i overensstemmelse med EN 13501-5.

Tagmembranleverandøren skal kunne dokumentere stofudvaskning ifølge standard for prCN/TS 15863.

 **Tagpap**

Type: SBS-bitumen

 **Overpap/kapper:** PF 5000 SBS

 Farve på skiferbestrøning: <Sort naturskifer, kulsort, lys grå, teglrød, skovgrøn, hvid>

 Data: Vægt: 5,1 kg/m2

 Tykkelse: 4,3 mm

 Vandtæthed: Bestået/kPa

 Trækstyrke: 800/500 N/50 mm

 Brudforlængelse: 50/60%

 Sømrivestyrke: 280/300 N

 Peelstyrke i overlæg: 225 N/50 mm

 Varmestabilitet: 115°

 Varmestabilitet efter ældning: 100°

 Kuldeflexibilitet -20°

 Kuldeflexibilitet efter ældning: -15°

Type: SBS-bitumen

 **Underpap:** PF/GF 3500 SBS

 Data: Vægt: 3,3 kg/m2

 Tykkelse: 2,9 mm

 Vandtæthed: Bestået/kPa

 Trækstyrke: 900/500 N/50 mm

 Brudforlængelse: 25/30%

 Sømrivestyrke: 400/450 N

 Varmestabilitet: 110°

 Kuldeflexibilitet -20°

 **Levetid**
Dokumenteret levetid på min. 50 år i form af gældende Teknisk Godkendelse til Anvendelse Nr. TGA.2018/004 for 2-lags tagdækning.

 **LCA**

 Dokumenteret miljøpåvirkninger i produktets levetid i form af gældende EPD MD-2009-DA\_rev3.

 **Inddækninger**

Alle inddækninger udføres i henhold til leverandørens anvisninger.

 **Kompletterende dele**

Lister:

 Hætter:

 Faldstammeudluftninger:

 Faldsikring:

 Konsoller:

**4.10 Udførelse**Det skal sikres at det aktuelle underlag opfylder leverandørens underlagskrav.

 **Tagpap**

Fastgørelse, underpap: Fuldsvejses eller mekanisk fastgørelse afhængig af underlaget.

 Listedækning: Ønsket afstand mellem trekantlister <XXX> mm..

 Trekantlister skal afsluttes med skrå afskæring ved rygning og fodbane iht. detailtegning.

 Kappe: Minimum 300 mm brede, påsvejses over trekantlister.

 Fastgørelse, overpap: Svejses med 80 mm overlæg ind på kappe. Overpap skal mon-teres i pæn forbandt, hvis ikke det er muligt at lægge hele baner fra kip til tagfod. Kant på overpap skal følge trekantlister.

 Afslutninger ved tilstødende

 Bygningsdele. Der skal udføres 330 mm fodbane parallelt med tagfod. Der skal udføres 330 mm rygningskappe af overpap. Eventuelt udluftning af konstruktionen skal udføres med rygningsventilation eller klip-fisk.

 **Inddækninger m.v.**Alle inddækninger m.v. udføres i henhold til leverandørens anvisning.

 **Komplettering**Ventilationskanaler og faldstammer skal afdækkes med hætter.

**4.11** **Mål og tolerancer**I henhold til leverandørens anvisning.

**4.11** **Prøver
Produktprøver**

* Overpap til godkendelse af farve på skiferbestrøning (ved sort naturskifer, vil farven blive mørkere efter udlægning. Slutfarven kan ses ved at gøre overfladen våd).
* Vindskede til godkendelse for geometri.
* Faldstammeudluftning og ventilationshætter til godkendelse for geometri.

Produkterne kan efter byggeledelsens godkendelse og hvor det er hensigtsmæssigt indgå i det færdige arbejde.

**Referencefelt**Der kan udføres en reference på tagdækning af mindst én trekantliste og fastlæggelse af ud-faldskrav. Referencen skal vise afslutning af trekantlister ved rygningskappe og ved fodbane. Referencefeltet kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.

**4.13 Arbejdsmiljø**

**4.14 Kontrol Referencefelt**I henhold til leverandørens anvisning.

**4.15 D&V-dokumentation**Ved aflevering af entreprisedelen skal entreprenøren aflevere følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation:

* Drift- og vedligeholdelsesvejledning
* Datablade for alle anvendte materialer
* Kontrolplan tagdækning
* Dokumentation for udvaskning
* Faldsikring
* Brandgodkendelse af tagdækning (overpap, underpap og det aktuelle underlag).

**4.16 Planlægning**

**4.17 Garantierklæring**Der skal ydes 15 års produktgaranti på over- og underpap i henhold til leverandørens garantivilkår.